浙江振申绝热科技股份有限公司

振申公司产品/技术方案汇编                       文件编号：ZES-108-01-A0

气凝胶技术规格书

| A0 | 沈欢 | 马雪峰 | 赵学锋 | 2024.12.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版 次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 批准日期 |

本文件由技术中心2024年12月27日发布，自发布之日起有效。

目  录

1.范围	1

2.标准规范	1

3.标记	1

4.产品要求	1

5.生产	2

6.检验	2

7.标志	2

8.包装、运输和贮存	2

9.产品应用	3

10.注意事项	3

- 1.范围

本技术规格书规定了气凝胶毡的标记、性能要求、生产、检验、标志、包装运输和贮存、产品应用、注意事项等要求。

本技术规格书适用于工业绝热领域用使用温度范围为-200～650℃的气凝胶毡。

- 2.标准规范

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 22482:2021    Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Specification

GB/T 34336       纳米孔气凝胶复合绝热制品

T/CSTM 00895.1   气凝胶复合绝热材料用基材

T/CSTM 00393    低温用气凝胶复合毡

GB 8624          建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 4272        设备及管道绝热技术通则

GB/T 10294       绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295       绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 17393       覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T 17911       耐火材料 陶瓷纤维制品试验方法

GB/T 35469       建筑木塑复合材料防霉性能测试方法

ZES-108-02-A0 			   气凝胶毡生产工艺流程

ZES-108-03-A0    	气凝胶毡质量检验规则和方法

- 3.标记

产品的标记包括产品的种类、型号、尺寸三个部分。

示例：长为25000mm、宽为1200mm、厚为10mm的气凝胶毡标记为：

气凝胶毡 ZES-108-25000×1200×10

- 4.产品要求

产品的尺寸和公差需满足：

- 在长度方向不允许负偏差；

- 在宽度方向的允许偏差为+15mm、-3mm；

- 在厚度方向的允许偏差为+2mm、0mm。

产品的物理应符合下表的规定。

| 物理特性 |  | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 |  | mm | 5,10,15,20 |
| 宽度 |  | mm | 1200,1500 |
| 长度 |  | m | 25,35,40 |
| 使用温度 |  | ℃ | -200～650 |
| 密度 |  | kg/m3 | ≤200±20 |
| 导热系数 |  | w/(m·k) | ＜0.02 |
| 燃烧性 |  |  | 不燃 |
| 憎水率 |  | % | ＞99 |
| 拉伸强度 |  | KPa | ＞100 |
| 抗压性能 | 10% | KPa | ＞60 |
|  | 25% | KPa | ＞120 |
| 使用寿命 |  |  | 20年以上 |

- 5.生产

产品的生产工艺流程按ZES-108-02-A0 《气凝胶毡生产工艺流程》的要求。

- 6.检验

产品的试验方法和检验规则按ZES-108-03-A0 《气凝胶毡质量检验规则和方法》的要求。

- 7.标志

出厂产品应有质量合格证，每一包装上应标明产品标记、生产企业名称、详细地址、生产日期或批号、标志符号、注明指导安全使用的警语或图示、包装单元中产品的数量。

- 8.包装、运输和贮存

- 包装材料应具有防潮性能，每一包装中应放入同一规格的产品，特殊包装由供需双方商定。

- 产品运输工具应具备干燥防雨措施、搬运时应轻拿轻放，避免受重压。

- 产品应在干燥、通风、防雨、远离火源、热源和化学溶剂的条件下贮存。应按品种、规格分别堆放，避免重压。

- 9.产品应用

气凝胶毡是利用专有技术，将纳米微孔气凝胶与无机纤维材料复合而成的一种柔性绝热保温毡。产品具有导热系数低、密度小、防火阻燃、憎水防腐、抗压拉伸强度高。产品燃烧性能达到A1，产品不脱粉掉渣，绿色环保，同时还具有优良的隔音降噪、防腐减振的特性。主要应用于各种高低温度管道、装置，作为绝热保温、防腐、隔音降噪材料。

- 10.注意事项

（1）装卸过程中不得使用挂钩或其他带尖角的会刺穿包装物或材料的工具。

（2）使用过程中注意粉尘、玻璃纤维防护。